| # ГОСТ 6286-73 # Основные размеры и параметры неармированных РВД. Основные размеры и параметры неармированных рукавов высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 Примечание: неармированный означает не опрессованый, без фитингов. Таблица 1. РВД ГОСТ 6286-73 тип Z. Внутренний диаметр рукава РВД мм Ду; Наружный диаметр рукава РВД мм; Минимальный радиус изгиба РВД мм; Масса погонного метра НЕ армированного рукава РВД кг. Тип I; Тип II; Тип I; Тип II; Тип I; Тип II. 5; 12,7; 15,9; 90; 90; 0,24; 0,34. 6; 15,9; 17,5; 100; 100; 0,29; 0,40. 6,3; 15,9; 17,5; 100; 100; 0,29; 0,40. 8; 17,5; 19,1; 115; 115; 0,32; 0,42. 10; 19,85; 21,4; 130; 130; 0,38; 0,53. 12; 23,0; 24,6; 180; 180; 0,50; 0,65. 12,5; 23,0; 25,0; 180; 180; 0,50; 0,65. 16; 26,2; 27,8; 205; 205; 0,62; 0,82. 19; 30,2; 31,8; 240; 240; 0,88; 1,44. 20; 31,2; 32,8; 240; 240; 1,02; 1,48. 22; 33,3; 34,9; 280; 280; 1,18; 2,19. 25; 38,1; 39,7; 300; 300; 1,50; 2,19. 31,5; 46,0; 50,5; 420; 420; 1,84; 2,82. 32; 46,0; 50,5; 420; 420; 1,84; 2,82. 38; 52,6; 57,15; 500; 500; 2,28; 3,51. 40; 54,6; 59,15; 500; 500; 2,28; 3,64. 50; 65,7; 68,85; 630; 630; 2,65; 3,63. 51; 66,7; 69,83; 630; 630; 2,78; 4,53. Таблица 1a РВД ГОСТ 6286-73 типы А, Б, В.. Внутренний диаметр рукава РВД мм Ду; Наружный диаметр рукава РВД мм; Минимальный радиус изгиба РВД мм; Масса погонного метра НЕ армированного рукава РВД кг. Тип I; Тип II; Тип I; Тип II; Тип I; Тип II. 4; 14,5; 17,0; 50; 60; 0,40; 0,50. 6; 16,5; 19,0; 60; 70; 0,45; 0,60. 8; 18,0; 21,0; 80; 90; 0,50; 0,70. 10; 20,5; 23,0; 80; 110; 0,55; 0,80. 12; 22,5; 25,0; 100; 130; 0,65; 0,90. 16; 27,5; 29,0; 120; 170; 0,85; 1,10. 20; 32,0; 34,0; 150; 200; 1,05; 1,35. 25; 37,0; 39,0; 170; 240; 1,20; 1,50. 32; 44,0; 46,0; 200; 280; 1,50; 2,20. 38; 50,0; 52,0; 250; 320; 1,80; 2,50. 50; 62,0; 64,0; 300; 370; 2,00; 3,10. Таблица 2. Рабочее давление рукавов РВД ГОСТ 6286-73 типов А, Б, В.. Ду РВД; Рабочее давление РВД (P), Мпа (кгс/см2). РВД Тип А; РВД Тип Б; РВД Тип В. Тип I; Тип II; Тип I; Тип II; Тип I; Тип II. 4; 20,0 (200); 30,0 (200); 25,0 (250); 35,0 (350); 30,0 (300); 41,0 (410). 6; 19,0 (190); 28,0 (200); 23,0 (230); 33,0 (330); 27,0 (270); 37,0 (370). 8; 16,5 (165); 25,0 (250); 21,0 (210); 32,0 (320); 24,0 (240); 35,0 (350). 10; 15,0 (150); 21,5 (215); 18,0 (180); 27,0 (270); 22,0 (220); 31,0 (310). 12; 13,5 (135); 21,0 (210); 16,0 (160); 25,0 (250); 20,0 (200); 30,0 (300). 16; 10,0 (100); 16,0 (160); 13,0 (130); 20,0 (200); 15,0 (150); 24,0 (240). 20; 9,0 (90); 15,0 (150); 12,0 (120); 18,0 (180); 14,0 (140); 22,0 (220). 25; 8,0 (80); 12,5 (125); 10,0 (100); 16,0 (160); 12,0 (120); 20,0 (200). 32; 6,5 (65); 10,0 (100); 7,5 (75); 13,0 (130); 9,0 (90); 14,0 (140). 38; 4,0 (40); 8,0 (80); 5,0 (50); 9,0 (90); 6,0 (60); 10,0 (100). 50; 3,0 (30); 4,0 (40); 3,5 (35); 5,0 (50); 4,0 (40); 6,0 (60). Таблица 2а. Рабочее давление рукавов РВД ГОСТ 6286-73 тип Z.. Ду РВД; Рабочее давление РВД (P), Мпа (кгс/см2). РВД Тип Z. Тип I; Тип II. 5; 21,0 (210); 35,0 (350). 6; 20,0 (200); 35,0 (350). 6,3; 20,0 (200); 35,0 (350). 8; 17,5 (175); 30,0 (300). 10; 16,0 (160); 28,0 (280). 12; 14,0 (140); 25,0 (250). 12,5; 14,0 (140); 25,0 (250). 16; 10,5 (105); 20,0 (200). 19; 9,0 (90); 16,0 (160). 20; 9,0 (90); 16,0 (160). 22; 8,0 (80); 14,0 (140). 25; 7,0 (70); 14,0 (140). 31,5; 4,4 (44); 11,0 (110). 32; 4,4 (44); 11,0 (110). 38; 3,5 (35); 9,0 (90). 40; 3,0 (30); 8,0 (80). 50; 2,6 (26); 8,0 (80). 51; 2,6 (26); 8,0 (80). Рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 должны быть работоспособны в рабочих средах и при температурах, указанных в табл. 4 и 4а.. Таблица 4.. Рабочая среда РВД; Температура рабочей среды РВД °С. Бензин; От -50 до +25.. Керосин. Дизельное топливо; От -50 до +100.. Масла на нефтяной основе. Вода; До +100.. Примечания:. Применение новых сред, а также введение в среды, указанные в табл. 4, легирующих присадок должно быть согласовано с изготовителем рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73.. Таблица 4а.. Рабочая среда для рукавов РВД Z; Температура рабочей среды РВД °С. Гидравлические жидкости. Минеральные масла. Растворимые масла. Эмульсионные масла; От -40 до +100. Масляные и водные эмульсии. Водный раствор гликоля. Вода; До 100. Рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 должны быть морозостойкими при температуре:. минус 60°С - в районах с холодным климатом;. минус 50°С - в районахс умеренным климатом.. Рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 должны сохранять герметичность после воздействия указанной температуры.. Маслобензостойкость. Изменение массы наружного и внутреннего слоя рукавов высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 после воздействия стандартного растворителя жидкости Б при 23°С в течение 24 часов не должно превышать 45%, а изменение массы резины внутреннего слоя рукавов РВД ГОСТ 6286-73 после воздействия стандартного масла СЖР-3 при 100°С в течение 72 ч должно быть от -10 до +75%.. Режимы испытания рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73.. Группа рукавов РВД; Тип рукавов РВД; Внутренний диаметр РВД, мм; Количество пульсаций давления в РВД, цикл/мин; Давление испытания РВД; Количество импульсных циклов в РВД, не менее. Z; I; До 25; От 30; 1,25Р; 150000. Св. 25; до 75; IР. II; Все размеры; 1,ЗЗР, но не более 35 МПа, (350 кгс/см2); 200000. А, Б, В; I, II; До 20; IР; 100000.. |  |
| --- | --- |