| ГОСТ 6286-73 Основные размеры и параметры неармированных РВД. Основные размеры и параметры неармированных рукавов высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 Примечание: неармированный означает не опрессованый, без фитингов. Таблица 1. РВД ГОСТ 6286-73 тип Z Внутренний диаметр рукава РВД мм Ду Наружный диаметр рукава РВД мм Минимальный радиус изгиба РВД мм Масса погонного метра НЕ армированного рукава РВД кг Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II 5 12,7 15,9 90 90 0,24 0,34 6 15,9 17,5 100 100 0,29 0,40 6,3 15,9 17,5 100 100 0,29 0,40 8 17,5 19,1 115 115 0,32 0,42 10 19,85 21,4 130 130 0,38 0,53 12 23,0 24,6 180 180 0,50 0,65 12,5 23,0 25,0 180 180 0,50 0,65 16 26,2 27,8 205 205 0,62 0,82 19 30,2 31,8 240 240 0,88 1,44 20 31,2 32,8 240 240 1,02 1,48 22 33,3 34,9 280 280 1,18 2,19 25 38,1 39,7 300 300 1,50 2,19 31,5 46,0 50,5 420 420 1,84 2,82 32 46,0 50,5 420 420 1,84 2,82 38 52,6 57,15 500 500 2,28 3,51 40 54,6 59,15 500 500 2,28 3,64 50 65,7 68,85 630 630 2,65 3,63 51 66,7 69,83 630 630 2,78 4,53 Таблица 1a РВД ГОСТ 6286-73 типы А, Б, В. Внутренний диаметр рукава РВД мм Ду Наружный диаметр рукава РВД мм Минимальный радиус изгиба РВД мм Масса погонного метра НЕ армированного рукава РВД кг Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II 4 14,5 17,0 50 60 0,40 0,50 6 16,5 19,0 60 70 0,45 0,60 8 18,0 21,0 80 90 0,50 0,70 10 20,5 23,0 80 110 0,55 0,80 12 22,5 25,0 100 130 0,65 0,90 16 27,5 29,0 120 170 0,85 1,10 20 32,0 34,0 150 200 1,05 1,35 25 37,0 39,0 170 240 1,20 1,50 32 44,0 46,0 200 280 1,50 2,20 38 50,0 52,0 250 320 1,80 2,50 50 62,0 64,0 300 370 2,00 3,10 Таблица 2. Рабочее давление рукавов РВД ГОСТ 6286-73 типов А, Б, В. Ду РВД Рабочее давление РВД (P), Мпа (кгс/см2) РВД Тип А РВД Тип Б РВД Тип В Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II 4 20,0 (200) 30,0 (200) 25,0 (250) 35,0 (350) 30,0 (300) 41,0 (410) 6 19,0 (190) 28,0 (200) 23,0 (230) 33,0 (330) 27,0 (270) 37,0 (370) 8 16,5 (165) 25,0 (250) 21,0 (210) 32,0 (320) 24,0 (240) 35,0 (350) 10 15,0 (150) 21,5 (215) 18,0 (180) 27,0 (270) 22,0 (220) 31,0 (310) 12 13,5 (135) 21,0 (210) 16,0 (160) 25,0 (250) 20,0 (200) 30,0 (300) 16 10,0 (100) 16,0 (160) 13,0 (130) 20,0 (200) 15,0 (150) 24,0 (240) 20 9,0 (90) 15,0 (150) 12,0 (120) 18,0 (180) 14,0 (140) 22,0 (220) 25 8,0 (80) 12,5 (125) 10,0 (100) 16,0 (160) 12,0 (120) 20,0 (200) 32 6,5 (65) 10,0 (100) 7,5 (75) 13,0 (130) 9,0 (90) 14,0 (140) 38 4,0 (40) 8,0 (80) 5,0 (50) 9,0 (90) 6,0 (60) 10,0 (100) 50 3,0 (30) 4,0 (40) 3,5 (35) 5,0 (50) 4,0 (40) 6,0 (60) Таблица 2а. Рабочее давление рукавов РВД ГОСТ 6286-73 тип Z. Ду РВД Рабочее давление РВД (P), Мпа (кгс/см2) РВД Тип Z Тип I Тип II 5 21,0 (210) 35,0 (350) 6 20,0 (200) 35,0 (350) 6,3 20,0 (200) 35,0 (350) 8 17,5 (175) 30,0 (300) 10 16,0 (160) 28,0 (280) 12 14,0 (140) 25,0 (250) 12,5 14,0 (140) 25,0 (250) 16 10,5 (105) 20,0 (200) 19 9,0 (90) 16,0 (160) 20 9,0 (90) 16,0 (160) 22 8,0 (80) 14,0 (140) 25 7,0 (70) 14,0 (140) 31,5 4,4 (44) 11,0 (110) 32 4,4 (44) 11,0 (110) 38 3,5 (35) 9,0 (90) 40 3,0 (30) 8,0 (80) 50 2,6 (26) 8,0 (80) 51 2,6 (26) 8,0 (80) Рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 должны быть работоспособны в рабочих средах и при температурах, указанных в табл. 4 и 4а. Таблица 4. Рабочая среда РВД Температура рабочей среды РВД °С Бензин От -50 до +25. Керосин Дизельное топливо От -50 до +100. Масла на нефтяной основе Вода До +100. Примечания: Применение новых сред, а также введение в среды, указанные в табл. 4, легирующих присадок должно быть согласовано с изготовителем рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73. Таблица 4а. Рабочая среда для рукавов РВД Z Температура рабочей среды РВД °С Гидравлические жидкости Минеральные масла Растворимые масла Эмульсионные масла От -40 до +100 Масляные и водные эмульсии Водный раствор гликоля Вода До 100 Рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 должны быть морозостойкими при температуре: минус 60°С - в районах с холодным климатом; минус 50°С - в районахс умеренным климатом. Рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 должны сохранять герметичность после воздействия указанной температуры. Маслобензостойкость. Изменение массы наружного и внутреннего слоя рукавов высокого давления РВД ГОСТ 6286-73 после воздействия стандартного растворителя жидкости Б при 23°С в течение 24 часов не должно превышать 45%, а изменение массы резины внутреннего слоя рукавов РВД ГОСТ 6286-73 после воздействия стандартного масла СЖР-3 при 100°С в течение 72 ч должно быть от -10 до +75%. Режимы испытания рукава высокого давления РВД ГОСТ 6286-73. Группа рукавов РВД Тип рукавов РВД Внутренний диаметр РВД, мм Количество пульсаций давления в РВД, цикл/мин Давление испытания РВД Количество импульсных циклов в РВД, не менее Z I До 25 От 30 1,25Р 150000 Св. 25 до 75 IР II Все размеры 1,ЗЗР, но не более 35 МПа, (350 кгс/см2) 200000 А, Б, В I, II До 20 IР 100000 |  |
| --- | --- |